Ремосил

Многофункциональный

эпоксидный обеспыливающий ровнитель

для бетонных полов

- возможность применения в качестве самостоятельного покрытия

- значительное улучшение адгезии финишного покрытия

- ускоренный ввод объекта в эксплуатацию

- высокая механическая прочность

- универсальность применения

- обеспыливание поверхности

- антискользящее покрытие

- не содержит растворителей

- высокая износостойкость

- упрочнение поверхности

- отличная адгезия

Ремосил – многофункциональный обеспыливающий инновационный состав, специально разработанный для устройства выравнивающего слоя под финишные покрытия, устранения неровностей, заделки трещин, выбоин и сколов на бетонных основаниях, а также для самостоятельной эксплуатации в качестве антискользящего покрытия.

Ремосил – бесцветный высоконаполненный двухкомпонентный самонивелирующий состав на основе нано-модифицированной эпоксидной смолы и минеральных наполнителей, созданный с использованием передовых технологий, придающих обеспыливающему ровнителю исключительные эксплуатационные свойства:

- высокую стойкость к механическим воздействиям;

- водостойкость и водонепроницаемость, химическую стойкость;

- быстрое время высыхания (12 часов при температуре +20°С).

Благодаря нано-модифицированной эпоксидной смоле выравнивающий состав Ремосил, после окончательной полимеризации, приобретает высокую плотность структуры, вследствие чего увеличивается стойкость покрытия к механическим воздействиям, загрязнениям и проникновению влаги. В процессе полимеризации, ровнитель Ремосил создает надежный влагоизолирующий барьер, предохраняющий бетон от развития различных био-поражений, таких как плесень и грибок. Благодаря отличной текучести, состав заполняет все неровности, пустоты и трещины, с последующим выравниванием поверхности до уровня горизонта, что позволяет применять его на разных этапах отделки и строительства.

Многофункциональность применения самонивелирующего состава Ремосил и высокая адгезия к бетону, делает его превосходной альтернативой цементно-песчаным и иными выравнивающим смесям, а также придает ряд отличительных преимуществ:

Упрочнение и обеспыливание бетонной поверхности - происходит путем закрытия пор, что способствует надежному дальнейшему сцеплению с финишными материалами и снижению их расхода;

Высокая адгезия – позволяет наносить материал на необработанные бетонные основания, в качестве промежуточного слоя перед нанесением эпоксидных, полиуретановых эмалей и наливных полов, а также перед покрытием бетона линолеумом, паркетом, ламинатом, плиткой;

Высокая твёрдость – достигаемая после полной полимеризации материала, при желании, позволит использовать его в качестве самостоятельного антискользящего покрытия в случае отсутствия особых требований к декоративным свойствам;

Ремонт поврежденной структуры бетона – выполняется путем нанесения выравнивающего слоя до 2 см с учетом всех перепадов, что позволяет наносить состав достаточно большим слоем за один проход нанесения и произвести регулировку необходимой толщины путем добавления необходимого количества прокаленного кварцевого песка.

Всего через сутки после нанесения при температуре помещения (20±2) °С и нормальной влажности воздуха, поверхность на которую нанесен выравнивающий состав Ремосил, полностью готов к эксплуатации.

Эпоксидный ровнитель Ремосил не содержит органических растворителей, что делает его негорючим и безопасным для здоровья человека. Состав ровнителя подразумевает отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении, что даёт возможность использовать данный материал на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности.

Назначение

Эпоксидный компаунд Ремосил применяется для выравнивания и ремонта бетонных полов промышленного и гражданского назначения в:

- предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности;

- многоэтажных парковок, гаражных комплексов;

- детских и медицинских учреждениях;

- авторемонтных мастерских и гаражах;

- торговых и производственных помещениях.

- общественных помещений;

- производственных цехов;

- автосервисов, автомоек;

- бойлерных и котельных;

- складских помещениях;

- самолётных ангарах.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать эпоксидный ровнитель Ремосил в качестве промежуточного слоя в комплексной системе с эпоксидным грунтом Эполаст-грунт и совместно с:

Финишными толстослойными наливными покрытиями:

- Эполаст – эпоксидный наливной пол;

- Полимерстоун-2 – полиуретановый наливной пол;

Финишными износостойкими эмалями:

- Эпоксипол - глянцевая эпоксидная эмаль для бетонных полов  без органических растворителей;

- Полибетол - матовая полиуретановая эмаль для бетонных полов без органических растворителей;

- Полибетол-Ультра - глянцевая полиуретановая эмаль для бетонных полов без органических растворителей.

- Эпостоун - матовая водно-эпоксидная эмаль для бетонных полов без органических растворителей;

- Эпостоун-Ультра – глянцевая водно-эпоксидная эмаль для бетонных полов без органических растворителей.

Данные комплексные системы обеспечивают защитное монолитное покрытие и снижают финансовые затраты при устройстве эпоксидного или полиуретанового покрытия на плохо подготовленном, неровном основании.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |
| Состав наносить шпателем с зубчатыми вставками, ракелем с регулируемым зазором, металлической кельмой на сухую и чистую поверхность. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Потребуется: шпатель с зубчатыми вставками, зубчатый валик, ракель с регулируемым зазором, металлическая кельма | Не требуется |
| Гладкое выравнивающее покрытие толщиной до 5 мм. за одно нанесение |
| готовую смесь довести до рабочего состояния добавлением прокаленного кварцевого песка (фракция 0,1-0,4 мм.) в пропорции 1:0,5 (1 кг готовой смеси/0,5 кг песка). Состав распределяется по поверхности с помощью шпателя с зубчатыми вставками/ракеля. Уложенный слой прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса нивелирования слоя. |
| Антискользящее шероховатое финишное покрытие толщиной до 5 мм. |
| готовую смесь довести до рабочего состояния добавлением прокаленного кварцевого песка (фракция 0,3-0,6 мм.) в пропорции 1:0,5 (1 кг готовой смеси/0,5 кг песка). Состав распределяется по поверхности с помощью шпателя с зубчатыми вставками/ракеля, с последующей просыпкой песком до полного насыщения свеженанесенного состава. После полного высыхания излишки песка смести с поверхности. |
| Высоконаполненный ремонтно-выравнивающий состав толщиной от 5 до 20 мм. |
| готовую смесь довести до рабочего состояния добавлением прокаленного кварцевого песка (фракция 0,8-1,2 мм.) в пропорции 1:2 (1 кг готовой смеси/2 кг песка). Состав распределяется по поверхности с помощью шпателя/ракеля, с регулируемым зазором, после нанесения свеженанесенный состав заглаживается с помощью металлической кельмы. |

| Толщина сухой пленки, мм | Теоретический расход состава А+Б/песок, кг/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,8 | 12 |
| 10 | 8 | 24 |
| 20 | 16 | 24 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-002-01524656-2017 |
| Основа материала | Нано-модифицированная эпоксидная смола с минеральными наполнителями |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Компонент А |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 97 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 200 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |
| Цвет покрытия | Бесцветный |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, мин, не менее | 45-60 |
| Адгезия к бетону МПа, не менее | 2,5 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Готовность покрытия к эксплуатации (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 5 |
| Прочность пленки |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 3 |
| Ударная прочность, кдж/м2 | 42 |
| Твердость, Шор Д | 82 |
| Истираемость, (по Таберу), мг | 63 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| бензина, ч, не менее | 48 |
| масел, ч, не менее | 24 |

Безопасность

Работы по нанесению выравнивающего состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!