Эпостоун

Водно-эпоксидная

паропроницаемая полуматовая эмаль

для бетонных полов

Эпостоун – износостойкая, паропроницаемая, полуматовая эмаль для защиты бетонных полов и минеральных оснований в сухих и влажных помещениях.

Применяется для работ по свежеуложенным (влажность не более 15%) или старым бетонным основаниям марки не ниже М250.

Представляет собой двухкомпонентный материал на эпоксидной основе.

Эпостоун обладает следующими особенностями:

•	возможность наносить на поверхности с остаточной влажностью до 15%;

•	отсутствует резкий аммиачный запах и запах органических растворителей

•	высокая адгезия, прочность и износостойкость;

•	паропроницаемость отвержденного покрытия;

Для увеличения срока эксплуатации покрытия бетонное основание перед нанесением Эпостоуна рекомендуется загрунтовать пропиткой Эпоксол.

Эмаль Эпостоун рекомендована к применению в помещениях гражданского и промышленного назначения, таких как:

•	торговые и производственные помещения;

•	общественные места, холлы, лестницы;

•	предприятия здравоохранения;

•	складские помещения, погреба;

•	авторемонтные мастерские;

•	подвальные помещения;

•	частные домостроения.

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Сводам правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 72.13330.2016 п.5.2, п.7.5 и СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87) |  |
| Перед применением Эпостоуна с помощью миксера перемешать компонент «А» до получения однородного состава (особо тщательно промешать дно и углы тары), затем в емкость с компонентом «А» влить компонент «Б» и перемешивать до однородного состояния. При необходимости вязкость состава снижать до рабочей добавлением воды. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ | от +10℃ до +30℃ |
| Относительная влажность, не более | 80 % |
| Очистка оборудования | Вода, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую металлическую поверхность. |  |
| Наносить рекомендуется толщиной мокрого слоя 150 мкм, что позволяет получить покрытие толщиной около 75 мкм на непористом основании. Второй слой для набора толщины наносить не ранее, чем через 12 часов. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия 150 мкм, что соответствует расходу 250-300 г/м². |  |
| Покрытие Эпостоун полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через 7 суток после нанесения. С понижением температуры время отверждения увеличивается. |  |
| Срок эксплуатации |  |
| Срок эксплуатации более 3 лет. |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия | 20.30.11-005-01524656-2017 |
| --- | --- |
| Основа материала | Эпоксидная смола |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 80℃ |
| Показатели. Компонент А (полуфабрикат) | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Условная вязкость по Брукфильду, R-6, 100 обор/мин при температуре (20,0±0,5)℃, мПа×с | 5000-9000 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 95-100 |
| Степень перетира, (по штрихам) мкм, не более | 30 |
| Плотность (зависит от цвета), г/см³ | 1,6-1,8 |
| Показатели. Компонент Б (отвердитель) | Норма |
| Внешний вид | Вязкая жидкость |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 26-30 |
| Плотность, г/см³ к.Б | 1,0-1,1 |
| Показатели смеси, готовой к нанесению (к.А+к.Б) |  |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃, ч, не более | 12 |
| Показатели отвержденного покрытия |  |
| Внешний вид покрытия после высыхания | Однородная полуматовая поверхность |
| Цвет покрытия, RAL | 7040 |
| Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее | 50 |
| Укрывистость (зависит от цвета), мкм, не более | 200 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее | 0,35 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее | 1 |
| Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска | 10-60 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее | 72 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от +5℃ до +40℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления

Тара: 22 кг и по согласованию с заказчиком.

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!