Аквопол-Грунт

водная акриловая грунтовка для бетонных полов и стяжек

- простота и удобство нанесения

- улучшает адгезию финишного слоя

- значительно снижает расход краски

Аквопол-Грунт — водоразбавляемая акриловая грунтовка для бетонного пола и цементной стяжки.

Грунтовка применяется как подготовительный слой перед нанесением защитной краски по бетону Аквопол.

Грунтовка Аквопол-Грунт образует базовую поверхность, увеличивает прочность и адгезию покрытия, уменьшает расход финишного покрытия.

Применение

Грунт по бетону Аквопол-Грунт предназначается для грунтования бетонных поверхностей, цементно-песчаных стяжек и бетонных полов, любых других бетонных поверхностей.
Необходимо отметить, что только качественно проведенное грунтование обеспечивает высокое качество финишного покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87). Подготовка включает следующие операции: – очистка поверхности – просушивание сырых мест – шлифование с обязательным удалением цементного (известкового) молочка. |  |
| Состав в емкости тщательно перемешать строительным миксером до достижения однородности, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары. При необходимости вязкость снижать до рабочей добавлением воды. |  |
| Нанесение |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Относительная влажность воздуха, не выше | 80% |
| Очистка оборудования | Вода. Для засохшего состава – ацетон, ксилол, растворители 546, 548, 549, Р-4, Р-5. |
| Наносят кистью, валиком, краскораспылителем или безвоздушным распылением ровным слоем на сухую поверхность. |  |
| Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия для беспористых оснований 30 мкм, что соответствует расходу 100-120 г/м². Для пористых оснований расход увеличивается. При нанесении больших толщин за один проход возможно образование пузырей в высохшей пленке. |  |
| Срок эксплуатации |  |
| Более 1 года |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Технические условия |  | 20.30.11-037-01524656-2020 |
| --- | --- | --- |
| Основа материала |  | Водно-акриловая дисперсия |
| Температура эксплуатации покрытия | От -50℃ до + 70℃. |  |
| Цвет покрытия, RAL |  | белый |
| Показатели |  |  |
| Внешний вид |  | Однородная матовая поверхность |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)℃, с |  | 60-100 |
| Степень перетира по штрихам, мкм, не более |  | 80 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % |  | 35-40 |
| Плотность, г/см³ |  | 1,2-1,25 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃ и влажности не более 60%, ч, не более |  | 1,0 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее |  | 12 |

Меры предосторожности

Работы по нанесению состава проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение

Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от +5℃ до +40℃.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

Тара 20 кг

Внимание!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!